	[image: image1.png])

IS





	[image: image2.png]UZM%%’/M:%)/





	

	[image: image3.png]d!,,;l;‘,lu\a‘.‘ M ‘)Lo-’fa





	2187


	[image: image4.png]




	منسوجات- پارچه فاستوني صد درصد پشمي- ويژگيها



	چاپ اول



آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

كميسيون‌ استاندارد " نساجي‌- پارچه فاستوني صد درصد پشمي- ويژگيها "
(تجديد نظر)
	سمت‌ يا نمايندگي‌
	رئيس‌

	دانشگاه‌ يزد
	اختياري‌، اسفنديار (دكتراي‌ نساجي‌)

	
	اعضاء

	الياف‌ يزد
	استادان‌ صفار، حميدرضا (فوق‌ ليسانس‌ نساجي‌)

	دانشگاه‌ يزد
	افشاري‌، مهدي‌ (دكتراي‌ نساجي‌)

	دانشگاه‌ يزد
	خدادادي‌، فرنگيس‌ (ليسانس‌ نساجي‌)

	اداره‌ كل‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ استان‌ يزد
	فلاح‌ تفتي‌، سيد جواد (ليسانس نساجي‌)

	
	دبير

	اداره‌ كل‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ استان‌ يزد
	طالبي‌، فرزانه‌ (فوق‌ ليسانس‌ نساجي‌)


     پيش‌ گفتار
استاندارد " نساجي‌-  پارچه فاستوني صد در صد ‌ پشمي‌ – ويژگيها‌ " نخستين‌ بار در سال‌ 1358 تهيه‌ شد. اين‌ استاندارد براساس‌ پيشنهادهاي‌ رسيده‌ و بررسي‌ و تأييد كميسيون‌هاي‌ مربوط‌ براي‌ اولين‌ بار مورد تجديدنظر قرار گرفت‌ و در يكصدو هجدهمين جلسه‌ كميته‌ ملي‌ استاندارد پوشاك و فرآورده هاي نساجي و الياف مورخ‌ 12/9/82 تصويب‌ شد اينك‌ اين‌ استاندارد به‌ استناد بند يك‌ ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ 1371 بعنوان‌ استاندارد ملي‌ ايران‌ منتشر مي‌شود.
 براي‌ حفظ‌ همگامي‌ و هماهنگي‌ با تحولات‌ و پيشرفت‌هاي‌ ملي‌ و جهاني‌ در زمينه‌ صنايع‌، علوم‌ و خدمات‌، استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ در مواقع‌ لزوم‌ تجديدنظر خواهد شد و هر گونه‌ پيشنهادي‌ كه‌ براي‌ اصلاح‌ و تكميل‌ اين‌ استاندارد ارائه‌ شود در تجديدنظر بعدي‌ مورد توجه‌ قرار خواهد گرفت‌. بنابراين‌ براي‌ مراجعه‌ به‌ استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ بايد همواره‌ از آخرين‌ تجديدنظر آنها استفاده‌ كرد. در تهيه‌ و تدوين‌ اين‌ استاندارد سعي‌ شده‌ است‌ كه‌ ضمن‌ توجه‌ به‌ شرايط‌ موجود و نيازهاي‌ جامعه‌، در حد امكان‌ بين‌ اين‌ استاندارد و استانداردهاي‌ بين‌ المللي‌ و استاندارد ملي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ و پيشرفته‌ هماهنگي‌ ايجاد شود.
 منابع‌ و مآخذي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ اين‌ استاندارد به‌ كار رفته‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
1- SABS 346: 1982 Woven Worsted Fabrics
2- استاندارد ملي‌ ايران‌ 2187 :‌ سال 1358   استاندارد ويژگي‌هاي‌ پارچه‌هاي‌ پشمي‌ گاباردين‌
3- با استفاده از تجربيات و بررسي نتايج آزمايشگاهي انجام شده توسط اداره كل استاندارد يزد
نساجي‌- پارچه فاستوني صد در صد پشمي – ويژگيها‌

(تجديد نظر)

1
 هدف‌ 

هـدف از تدويـن اين‌ استانـدارد تعيين ويژگي ها، نمونه برداري، روش هاي آزمون، بسته بندي و 
نشانه گذاري پارچه هاي صد درصد پشم كه نخ آن درسيستم فاستوني
 (نازك ريسي) تهيه شده، مي‌باشد.
2
 دامنه‌ كاربرد

2-1
 اين‌ استاندارد درباره پارچه‌هايي‌ كه‌ از صد درصد پشم‌ تشكيل شده و نخ‌ مصرفي‌ آن‌ در سيستم ريسندگي‌ فاستوني‌ (نازك‌ ريسي‌) تهيه‌ شده باشد، كاربرد دارد .

يادآوري 1-  اين‌ استاندارد در مورد پارچه‌ هايي‌ كه‌ از الياف‌ رنگ‌ شده‌، نخ‌ رنگي‌ و يا پارچه‌ رنگ‌ شده (پارچه خام پس از رنگرزي) تهيه‌ ‌گرديده و بصورت‌ تكميل‌ شده‌ و آماده‌ عرضه‌ به‌ بازار است، كاربرد دارد.
يادآوري 2- اين‌ استاندارد ويژگيهاي‌ مربوط‌ به‌ عمليات‌ رنگرزي و تكميل‌ را در بر نمي گيرد.
3
 مراجع‌ الزامي‌
مدارك‌ الزامي‌ زير حاوي‌ مقرراتي‌ است‌ كه‌ در متن‌ اين‌ استاندارد به‌ آنها ارجاع‌ داده‌ شده‌ است‌.  بدين‌ ترتيب‌ آن‌ مقررات‌ جزئي‌ از اين‌ استاندارد محسوب‌ مي‌شود. در مورد مراجع‌ داراي‌ تاريخ‌ چاپ‌ و/ يا تجديد نظر، اصلاحيه‌ها و تجديدنظرهاي‌ بعدي‌ اين‌ مدارك‌ مورد نظر نيست‌. معهذا بهتر است‌ كاربران‌ ذينفع‌ اين‌ استاندارد امكان‌ كاربرد آخرين‌ اصلاحيه‌ها و تجديد نظرهاي‌ مدارك‌ الزامي‌ زير را مورد بررسي‌ قرار دهند. در مورد مراجع‌ بدون‌ تاريخ‌ چاپ‌ و/ يا تجديدنظر، آخرين‌ چاپ‌ و/ يا تجديدنظر آن‌ مدارك‌ الزامي‌ ارجاع‌ داده‌ شده‌ مورد نظر است‌.

استفاده‌ از مراجع‌ زير براي‌ كاربرد اين‌ استاندارد الزامي‌ است‌:

3-1 استاندارد ملي‌ ايران‌   176 : سال‌ 1375  ثبات‌ رنگ‌ كالاهاي‌ نساجي‌- روش  تعيين ثبات رنگ در برابر عرق بدن.

3-2 استاندارد ملي ايران   187 : سال 1381 ثبات رنگ كالا هاي نساجي – روش تعيين ثبات رنگ در برابر خشكشويي.
3-3 استاندارد ملي‌ ايران‌   1-189 : سال‌ 1381  ثبات‌ رنگ‌ كالاهاي‌ نساجي‌- روش‌ تعيين‌ ثبات‌ رنگ‌ در برابر شستشو با دست‌.

3-4 استاندارد ملي‌ ايران‌   204 : سال‌ 1366  ثبات‌ رنگ‌ كالاهاي‌ نساجي‌- روش‌ تعيين‌ ثبات‌ رنگ‌ در مقابل‌ مالش‌. 

3-5 استاندارد ملي‌ ايران‌   205 : سال‌ 1381  ثبات‌ رنگ‌ كالاهاي‌ نساجي‌- روش‌ تعيين‌ ثبات‌ رنگ‌ در مقابل‌ نور روز.

3-6 استاندارد ملي‌ ايران‌   250 : سال‌ 1367  ثبات‌ رنگ‌ كالاهاي‌ نساجي‌- روش‌ تعيين‌ ثبات رنگ در برابر فشار گرم.

3-7 استاندارد ملي‌ ايران‌   683 : سال‌ 1382 پارچه هاي تاري و پودي – تعيين تعداد نخ تار وپود در واحد طول.   

3-8 استاندارد ملي‌ ايران‌  1- 724 : سال‌ 1381 پارچه هاي تاري و پودي – اندازه گيري طول طاقه.

3-9 استاندارد ملي‌ ايران‌   2- 724 : سال‌ 1381 پارچه هاي تاري و پودي – اندازه گيري عرض طاقه.
3-10 استاندارد ملي‌ ايران‌ 948 : سال‌ 1370 محيط‌هاي‌ استاندارد براي‌ آماده‌ كردن‌ آزمايش‌ منسوجات.‌

3-11 استاندارد ملي‌ ايران‌ 1-1147 : سال‌ 1381  منسوجات‌- خواص‌ كششي‌ پارچه‌- بخش‌ اول‌: روش‌ اندازه‌گيري‌ نيرو و ازدياد طول‌ در حداكثر نيروي‌ اعمال‌ شده‌ با استفاده‌ از روش‌ نوار باريك.‌ 
3-12 استاندارد ملي‌ ايران‌ 1148 : سال‌ 1381 روش‌ تعيين‌ جرم‌ در واحد طول‌ و واحد سطح‌ پارچه.

3-13 استاندارد ملي‌ ايران‌  1242 : سال‌ 1381  روش‌ تعيين‌ تغييرات‌ ابعاد پارچه‌ بعد از 
غوطه‌ وري‌ در آب‌ سرد.

3-14 استاندارد ملي ايران 1244 : سال 1353 روش تعيين ميزان برگشت پذيري پارچه از چروك خوردگي

3-15 استاندارد ملي‌ ايران‌  1247 : سال‌ 1353  روش‌ انتخاب‌ آزمونه‌ از نمونه‌ آزمايشگاهي‌ منسوجات‌ بمنظور آزمايش‌هاي‌ شيميايي.‌

3-16 استاندارد ملي‌ ايران‌  1248 : سال‌ 1353  روش‌ انتخاب‌ آزمونه‌ از نمونه‌ آزمايشگاهي‌ بمنظور انجام‌ آزمايش‌هاي‌ فيزيكي.

3-17 استاندارد ملي‌ ايران‌  1423 : سال‌ 1379 روش اندازه‌گيري‌ انحناء و سركجي پارچه هاي تاري وپودي و حلقوي بافت.

3-18 استاندارد ملي ايران  2-1521 :سال 1381 تعيين مقاومت سايشي پارچه به روش مارتيندل – بخش دوم : تعيين مقاومت سايشي تا حد پارگي.
3-19 استاندارد ملي‌ ايران‌ 3153 : سال‌ 1370 واژه‌ها و اصطلاحات‌ مربوط‌ به‌ عيوب‌ پارچه‌هاي‌ تاري‌ و پودي‌.

3-20 استاندارد ملي‌ ايران‌ 4084 : سال‌ 1375 روش‌ تعيين‌ ثبات‌ رنگ‌ در مقابل‌ نور مصنوعي‌- لامپ‌ قوس‌ گزنون.

3-21 استاندارد ملي ايران  2-4130 :سال 1380 روش تعيين تغييرات سطحي و پرزدهي پارچه – بخش دوم : روش آزمون توسط مارتيندل.
4
 اصطلاحات‌ و تعاريف‌

 در اين‌ استاندارد اصطلاحات‌ و/ يا واژه‌ها با تعاريف‌ زير به‌ كار مي‌رود:

4-1
 بهر (پارتي‌)
به مجمو عه اي از كالا كه داراي جنس، نوع بافت، وزن، طرح و نقشه، نمره و تاب نخهاي يكسان يا بعبارتي داراي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي يكسان باشند، اطلاق مي شود. 
4-2
 طاقه‌

عبارت‌ است‌ از 5±28 متر پارچه‌ كه‌ بطور منظم‌ و محكم‌ دور يك‌ تخته‌ يا مقواي‌ مستطيلي‌ شكل‌ بصورت‌ دولا و در حالتي‌ كه‌ روي‌ پارچه‌ به‌ طرف‌ داخل‌ است،‌ پيچيده‌ شده‌ باشد.

4-3
 عدل‌

عبارت‌ است‌ از بسته‌اي‌ كه‌ درون‌ آن‌ 3±6 طاقه‌ قرار داده‌ مي‌شود.

5
 ويژگي‌ها

5-1
 ثبات‌ رنگ‌

درجه‌ تغيير رنگ‌ و لكه‌گذاري‌ پارچه‌ در برابر عوامل‌ مختلف‌ طبيعي‌، مكانيكي‌ و شيميايي‌ بايد مطابق‌ جدول‌‌ 1 باشد.
5-2  
جنس

جنس الياف تشكيل دهنده پارچه بايد در كناره ها مشخص گردد .

جدول 1 - ثبات‌ رنگ‌

	روش آزمون
	حداقل‌

درجه‌ لكه‌گذاري‌
	حداقل‌

درجه‌ تغيير رنگ‌
	عوامل‌ مختلف‌
	رديف‌

	طبق استاندارد ملي ايران 205 سال 1381 و 4084 سال 1375
	-
	6
	 نور
	1

	طبق استاندارد ملي ايران 
1-189: سال 1381
	5-4
	5-4
	 شستشو
	2

	طبق استاندارد ملي ايران
 176: سال 1375
	5-4
	5-4
	 عرق‌ بدن‌ (اسيدي‌ و قليايي‌)
	3

	طبق استاندارد ملي ايران 
204: سال 1366
	5-4
	-
	 مالش‌ خشك و مرطوب‌
	4

	طبق استاندارد ملي ايران  

187: سال 1381
	5-4
	-
	 خشكشويي
	5 

	طبق استاندارد ملي ايران 

250 : سال 1367
	5-4
	5-4
	فشار اطوي خشك و مرطوب
	6


5-3
ويژگي هاي فني

ويژگي هاي فني پارچه بايد طبق جدول 2 باشد.
5-4
حاشيه ها  

حاشيه‌هاي‌ پارچه‌ بايد بدون‌ موج‌ بوده‌ و بطور يكنواخت‌ و مستقيم‌ بافته‌ شود. پهناي حاشيه بايد حداقل 10 و حداكثر 18 ميلي متر باشد.

5-5
عرض پارچه

عرض پارچه‌ تكميل‌ شده‌ بهتر است 150 سانتي متر باشد كه حد رواداري آن نسبت به مقدار اظهار شده 2± سانتيمتر مي باشد . (آزمون طبق ا ستاندارد ملي ايران 2-724 : سال 1381) .
يادآوري‌ - عرض‌ پارچه‌ عبارت‌ از فاصله‌ بين‌ دو حاشيه‌ يا بين‌ دو خط‌ رنگي‌ حاشيه‌ مي‌باشد در صورتيكه‌ نخ‌ رنگي‌ در بافت‌ حاشيه‌ بكار رفته‌ باشد.
جدول 2 – ويژگي هاي فني پارچه

	حداكثر تعيير ابعاد پس از

غوطه وري در آب سرد

(درصد)
	حداقل درجه برگشت پذيري از چروك خوردگي در جهت تار و پود
	حداقل درجه پرزدهي پس از

 2000 دور
	حداقل نيروي گسيختگي

 (كيلوگرم نيرو)
	جرم در واحد سطح 

(گرم بر متر مربع)
	نوع پارچه

	
	
	
	در جهت پود
	درجهت تار
	
	

	2
	150
	4
	15
	20
	170-120
	خيلي سبك

	2
	150
	4
	20
	25
	200-171
	سبك

	2
	150
	4
	25
	35
	235-201
	نيمه متوسط 

	2
	150
	4
	30
	40
	320-236
	متوسط

	2
	150
	4
	35
	50
	420-320
	سنگين

	طبق استاندارد ملي ايران

1242 : سال 1381
	طبق استاندارد ملي ايران

1244 : سال 1353
	طبق استاندارد ملي ايران 

2-4130 : سال 1380
	طبق استاندارد ملي ايران 
1-1147:سال 1381
	طبق استاندارد ملي ايران 1148: سال 1381
	روش آزمون


 5-6
 طول پارچه

طول پارچه بايد حداقل برابر با مقدار اظهار شده باشد. طول طاقه بايد حتي الامكان بطور يكسره بوده و حداكثر 10 درصد طاقه‌ها در يك‌ بهر مورد سفارش‌ مي‌تواند دو تكه‌ باشد به‌ شرطي‌ كه‌ تكه‌ كوچكتر كمتر از 6 متر نباشد.(روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 1-724: سال 1381)

 5-7
 سر كجي‌

سر كجي پارچه‌ در دو سر حاشيه نبايد بيشتر از 5/1 درصد باشد.(روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 1423: سال 1379 ).

 5-8
 انحناء‌

انحناء يا خميدگي پارچه در دو سر حاشيه نبايد بيشتر از يك سانتي متر باشد.( روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 1423 : سال 1379) 

6  
شرايط آماده سازي نمونه و انجام آزمون
نمونه ها را قبل از انجام آزمون بايد حداقل به مدت 24 ساعت در رطوبت نسبي 2± 65 درصد و دماي 2±20 درجه سلسيوس(طبق استاندارد ملي ايران 948: سال 1370) تحت شرايط استاندارد قرار داد. آزمون هاي لازم بايد در همان محيط انجام شود.  

7
نمونه برداري

7-1
نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص پارچه در بهر بوده و بطور تصادفي برداشته شوند.
7-2
ابتدا از كل بهر از محل هايي كه در اول، وسط و آخر تحويل داده مي شود، از هر سري يك عدل و از هر  عدل دو طاقه برداشته شود.
7-3
جمعاً 5 طاقه از ميان طاقه ها انتخاب نموده و آزمون هاي چشمي يا ظاهري را روي آنها انجام داده و به منظور انجام آزمون هاي فني از طاقه ها، طبق استانداردهاي ملي ايران 1247 و 1248 : سال 1353 آزمونه هاي مناسب انتخاب نماييد.

يادآوري- آزمون هاي چشمي يا ظاهري بايد در محل كارگاه توليدي يا انبار انجام شود.
8
عيوب  
8-1
 عيوب‌ غيرمجاز

پارچه‌ها بايد در موقع‌ بازرسي‌ و آزمون‌هاي‌ چشمي‌ عاري‌ از عيوبي‌ به‌ شرح‌ زير باشد (طبق‌ استاندارد ملي‌ ايران‌ 3153: سال‌ 1370)

8-1-1
 قفسه‌ تاري‌ يا پودي‌

8-1-2
 پود شكسته‌ (بريده‌)
8-1-3
 پود حلقه‌اي‌ 
8-1-4
پود روده‌ شده‌
8-1-4
پود اشتباه
8-1-5
پود شل و كشيده شده
8-1-6
موج
8-1-7
شل‌ و سفت‌ بودن‌ كناره‌ها
8-1-8
 لكه‌ روغن، چربي‌ و رنگ‌
8-1-9
انواع‌ نايكنواختي‌ها در سطح‌ پارچه‌ (نايكنواختي‌ رنگ‌، چاپ‌ و بافت‌)
8-1-10
در رفتگي‌ نخ‌ تار و يود
8-1-11
خط لنگه‌ يا ورد
8-1-12
نخ‌ غريبه‌
8-1-13
پارگي‌ و سوراخ‌
8-1-14
نخ كشي اشتباه در ورد يا شانه
8-1-15
آثار شانه معيوب
8-1-16
اشتباه بافت(نقشه غلط)
8-1-17
چروك خوردگي ضمن عمليات تكميلي كه برطرف نشود. 
8-2
 عيوب‌ قابل‌ گذشت‌

در موقع‌ بازرسي‌ و آزمون‌هاي‌ چشمي،‌ عيوبي‌ كه‌ اكثراً توسط‌ كارشناسان‌ فني‌ با تجربه‌ قابل‌ رويت‌ است‌ بايد توسط‌ يك‌ تكه‌ نخ‌ رنگي‌ در كناره‌هاي‌ پارچه‌ در محل‌ عيب‌ مشخص‌ گردد. حداكثر 10 درصد از كل‌ طاقه‌ها در يك‌ عدل‌ مي‌توانند داراي‌ اين‌ عيوب‌ باشند. اين‌ عيوب‌ قابل‌ گذشت‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشند:

8-2-1
لكه‌هاي‌ بسيار ضغيف‌ كه‌ به‌ سادگي‌ قابل‌ رويت‌ نباشد.
8-2-2
 آثار رفوگري‌ كه‌ به‌ سادگي‌ ديده‌ نشود.
8-2-3
پارگي حاشيه كمتر از سه ميلي متر.
8-2-4
 نايكنواختي‌ هايي‌ كه‌ به‌ سادگي‌ ديده‌ نشود.
8-3
 شرايط پذيرش عيوب‌ قابل‌ گذشت‌

8-3-1
 در هر طاقه‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ محل‌ عيوب‌ قابل‌ گذشت‌، نبايد بيش از يك‌ عيب‌ در هر 9 متر پارچه‌ وجود داشته باشد.
8-3-2
چنانچه‌ دو يا چند عيب قابل گذشت در فاصله كمتر از 10 سانتي متر وجود داشته باشد بايد همه آنها را يك عيب غيرمجاز محسوب كرد و با يك علامت يا نخ رنگي مشخص نمود.
8-3-3
به ازاي هر يك عيب قابل گذشت 10 سانتي متر از متراژ كل طاقه كم شود.

9
بسته بندي

9-1
بسته بندي پارچه

9-1-1
پارچه بايد بدور يك تخته يا مقواي مستطيل شكل، بطور منظم و محكم طبق بند 
(5-6) اين استاندارد طاقه پيچي شود.
9-1-2
پارچه بايد توسط نوار كاغذي و يا مشابه آن در هر طاقه مهار شود.
9-1-3
ويژگي هاي درون هر طاقه بايد يكسان باشد. 
9-1-4
طاقه ها بايد در كيسه هاي پلي اتيلن يا سلوفان بي رنگ كه در مقابل نفوذ آب مقاوم باشد، قرار گيرند.

9-2
بسته بندي طاقه بصورت عدل

طاقه هاي آماده شده طبق بند 1-9 اين استاندارد، بصورت زير عدل بندي مي شود.
9-2-1
طاقه ها بايد به نحو مناسبي بسته بندي  گردند كه در مقابل نفوذ گرد و غبار مشابه آنها به داخل عدل مقاوم باشند .
9-2-2
عدلها بايد تسمه كشي، يا مفتول كشي گردند بطوريكه به محتويات عدل صدمه اي وارد نياورد.
9-2-3
وزن هر عدل و كل محموله بايد مطابق با ميزان اظهار شده باشد.
10
نشانه گذاري 

10-1
نشانه گذاري روي حاشيه پارچه و طاقه
آگاهي هاي زير بايد بر روي يك برچسب آويز (اتيكت)، بطور خوانا و ثابت به زبان فارسي براي 

مصارف داخلي و براي صادرات به زبان انگليسي يا زبان كشور خريدار، از گوشه انتهايي طاقه آويخته يا نصب شود .

10-1-1
نام و نشان سازنده
10-1-2
نوع جنس 
10-1-3
شماره كاليته و شماره سفارش 
10-1-4
شماره رنگ 
10-1-5
متراژ خالص طاقه برحسب متر
10-1-6
عرض پارچه برحسب سانتي متر
10-1-7
متراژ ناخالص طاقه برحسب متر 
10-1-8
وزن خالص طاقه برحسب كيلوگرم
10-1-9
ساير نشانه هاي مورد نياز
10-2
نشانه گذاري روي عدل
قسمت خارجي هر بسته بندي بايد داراي آگاهي هاي زير باشد :

10-2-1
نام و نشان سازنده
10-2-2
نوع جنس 
10-2-3
شماره كاليته و شماره سفارش
10-2-4
شماره طرح و رنگبندي 
10-2-5
شماره عدل
10-2-6
تعداد طاقه
10-2-7
وزن خالص
10-2-8
وزن ناخالص
10-2-9
نشانه چتر
10-2-10
نشانه قلاب كه بر روي آن ضربدر كشيده شده باشد.
10-2-11
نام كشور سازنده 
10-2-12
مقصد (در مورد صادرات)
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