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« بسمه تعالي»
آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( رسمي ) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي ( رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

(
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پيش‌ گفتار

استاندارد ً نساجي- ثبات رنگ- پارچه همراه از جنس پشم- ويژگي ها ً نخستين‌ بار در سال‌ 1377 تهيه‌ شد . اين‌ استاندارد براساس‌ پيشنهادهاي‌ رسيده‌ و بررسي‌ و تأييد كميسيون‌هاي‌ مربوط‌ براي‌ اولين‌ بار مورد تجديدنظر قرار گرفت‌ و در  يكصدو پنجاه و ششمين  جلسة‌ كميتة‌ ملي‌ پوشاك و فرآورده هاي نساجي و الياف مورخ‌  5/4/84  تصويب‌ شد . اينك‌ اين‌ استاندارد به‌ استناد بند يك‌ مادة‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ 1371 به‌ عنوان‌ استاندارد ملي‌ ايران‌ منتشر مي‌شود.

براي‌ حفظ‌ همگامي‌ و هماهنگي‌ با تحولات‌ و پيشرفتهاي‌ ملي‌ و جهاني‌ در زمينه‌ صنايع‌، علوم‌ و خدمات‌، استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ در مواقع‌ لزوم‌ تجديدنظر خواهد شد و هر گونه‌ پيشنهادي‌ كه‌ براي‌ اصلاح‌ و تكميل‌ اين‌ استاندارد ارائه‌ شود ، در تجديدنظر بعدي‌ مورد توجه‌ قرار خواهد گرفت‌ . بنابراين‌ براي‌ مراجعه‌ به‌ استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ بايد همواره‌ از آخرين‌ تجديدنظر آنها استفاده‌ كرد .

در تهيه‌ و تجديدنظر اين‌ استاندارد سعي‌ شده‌ است‌ كه‌ ضمن‌ توجه‌ به‌ شرايط‌ موجود و نيازهاي‌ جامعه‌ ، در حد امكان‌ بين‌ اين‌ استاندارد و استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ و استاندارد ملي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ و پيشرفته‌ هماهنگي‌ ايجاد شود.

منابع‌ و مآخذي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ اين‌ استاندارد به‌ كار رفته‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
1- استاندارد ملي ايران 4306 : سال 1377 ويژگي هاي پارچه هاي پشمي همراه در تعيين ثبات رنگ كالاهاي نساجي

2- ISO 105-F01: 1989 ( E ) Textiles- Tests for colour Fastness- 

Part F01 : Specification for Wool adjacent Fabric 

 نساجي- ثبات رنگ- پارچه همراه از جنس پشم- ويژگي ها
1
هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي پارچه همراه پشمي رنگرزي نشده كه ممكن است جهت ارزيابي لكه گذاري در آزمون هاي ثبات رنگ به كار رود ، مي باشد . 

يادآوري- خصوصيات لكه پذيري پارچه همراه پشمي مورد آزمون در مقابل پارچه همراه پشمي مرجع ، با استفاده از دو پارچه پشمي رنگرزي شده مرجع و يك پارچه پنبه اي رنگرزي شده مرجع كه هر دو از يك منبع مشخص تهيه شده اند ، ارزيابي مي گردد .

2
مراجع الزامي
مدارك‌ الزامي‌ زير حاوي‌ مقرراتي‌ است‌ كه‌ در متن‌ اين‌ استاندارد به‌ آنها ارجاع‌ داده‌ شده‌ است‌ .بدين‌ ترتيب‌ آن‌ مقررات‌ جزئي‌ از اين‌ استاندارد محسوب‌ مي‌شود . در مورد مراجع‌ داراي‌ تاريخ‌ چاپ‌ و / يا تجديد نظر، اصلاحيه‌ها و تجديدنظرهاي‌ بعدي‌ اين‌ مدارك‌ مورد نظر نيست‌ . معهذا بهتر است‌ كاربران‌ ذينفع‌ اين‌ استاندارد ، امكان‌ كاربرد آخرين‌ اصلاحيه‌ها و تجديدنظرهاي‌ مدارك‌ الزامي‌ زير را مورد بررسي‌ قرار دهند. در مورد مراجع‌ بدون‌ تاريخ‌ چاپ‌ و / يا تجديدنظر ، آخرين‌ چاپ‌ و / يا تجديدنظر آن‌ مدارك‌ الزامي‌ ارجاع‌ داده‌ شده‌ مورد نظر است‌ .

استفاده‌ از مراجع‌ زير براي‌ كاربرد اين‌ استاندارد الزامي‌ است‌ :
2-1 استاندارد ملي ايران 160 : سال 1380 نساجي- آزمون هاي ثبات رنگ- معيار خاكستري براي ارزيابي تغيير رنگ
2-2 استاندارد ملي ايران 175 : سال 1380 نساجي- آزمون هاي ثبات رنگ- اصول كلي براي روش هاي آزمون

2-3 استاندارد ملي ايران 333 : سال 1380 نساجي- آزمون هاي ثبات رنگ- معيار خاكستري براي ارزيابي لكه گذاري 

2-4 استاندارد ملي ايران 2-189 : سال 1381 نساجي- آزمون هاي ثبات رنگ- روش تعيين ثبات رنگ در برابر شستشو- آزمون شماره 2

2-5 استاندارد ملي ايران 1148 : سال 1381 نساجي- روش تعيين جرم در واحد طول و واحد سطح پارچه 

2-6 استاندارد ملي ايران 1515 : سال 1376 نساجي- آزمونهاي ثبات رنگ- روش تعيين ثبات رنگ در برابر آب

2-7 استاندارد ملي ايران 1939 : سال 1371 روش تعيين مواد قابل تقطير موجود در تاپس پشم

2-8 استاندارد ملي ايران 1951 : سال 1371 نساجي- روش اندازه گيري pH محلول مستخرجه از الياف

2-9 استاندارد ملي ايران 4532 : سال 1377 نساجي- آزمون هاي ثبات رنگ- ويژگي هاي پارچه هاي همراه از جنس پنبه و ويسكوز 

2-10 استاندارد ملي ايران 4796 : سال 1378 تعيين قابليت انحلال پشم در قليا 

2-11 استاندارد ملي ايران 5936 : سال 1381 نساجي- آزمون هاي ثبات رنگ- اصول كلي براياندازه گيري رنگ سطح- روش آزمون

2-12 DIN 6167 : 1980 , Description of yellowness of near white or near colour less materials .

3
مواد لازم

3-1
پارچه همراه پشمي موردآزمون طبق بند 4 .

3-2
پارچه همراه پشمي مرجع طبق بند 4 .

3-3
پارچه پنبه اي رنگرزي شده مرجع مطابق با استاندارد ملي ايرن 4532 كه با 5/1 درصد CI. Direct red 16 رنگرزي شده است. 
3-4
پارچه پشمي رنگرزي شده مرجع طبق بند 4 كه با 3 درصد CI. Acid Red 42 رنگرزي شده است . 
3-5
پارچه پشمي رنگرزي شده مرجع طبق بند 4 كه با 2 درصد CI. Acid Red 42 رنگرزي شده است ( تقريباً به ميزان يك سوم روشن تر از پارچه بند 3-4 مي باشد ) .
4
ويژگي هاي پارچه همراه پشمي 

پارچه بايد داراي ويژگي هاي زير باشد :

جرم در واحد سطح : ( 5 ± 125 ) گرم بر متر مربع كه طبق استاندارد ملي ايران 1148 تعيين مي گردد .

ويژگي هاي رنگي : مختصات رنگ CIE بابد با استفاده از منبع نوري استاندارد D65 CIE و مشاهده كننده رنگ سنجي استاندارد مكمل CIE ( مشاهده كننده 10 درجه ) طبق استاندارد ملي ايران 5936 محاسبه گردد .
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همراه با عامل روشنايي 
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زردي ( G ) پارچه هنگامي كه مطابق فرمول زير محاسبه مي شود ، بايستي 2 ± 25 = G باشد :
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يادآوري- فرمول فوق در استاندارد ملي ايران ...1 شرح داده شده است .

PH محلول مستخرجه بايستي 5/0 ± 5/7 باشد ( روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 1951 ) . 

ميزان مواد محلول در دي كلرومتان بايستي ( 1/0 ± 5/0 ) درصد باشد ( روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 1939 ) .

قابليت حلاليت در قليا نبايستي از 18 درصد تجاوز نمايد (روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 4796 ) .

5
ارزيابي خصوصيات لكه پذيري پارچه همراه پشمي مورد آزمون

5-1
كليات

پارچه هاي همراه كه در آزمونهاي ثبات رنگ مورد استفاده قرار مي گيرند ، علاوه بر تكرار پذيري نتايج آزمون بايد داراي خواص لكه پذيري استاندارد باشند . خواص لكه پذيري پارچه همراه پشمي مورد آزمون بايستي مطابق با پارچه همراه پشمي مرجع باشد زماني كه با استفاده از پارچه پنبه اي رنگرزي شده مرجع و پارچه پشمي رنگرزي شده مرجع مورد آزمون قرار مي گيرد .

5-2
روش آزمون
پارچه پنبه اي رنگرزي شده مرجع ( طبق بند 3-3 ) را بين پارچه همراه پشمي مورد آزمون ( طبق بند 3-1 ) و پارچه همراه پشمي مرجع ( طبق بند 3-2 ) قرار دهيد . به منظور حذف هرگونه اختلاف احتمالي در شرايط آزمون ، هر دو پارچه همراه پشمي مورد آزمون و پارچه همراه پشمي مرجع را به طور همزمان در آزمونه مركب استفاده نماييد .آزمونه را طبق استاندارد ملي ايران 1515 مورد آزمون قرار دهيد . 

آزمون را با استفاده از پارچه پشمي رنگرزي شده مرجع ( طبق بند 3-4 ) به جاي پارچه پنبه اي رنگرزي شده مرجع تكرار نماييد .

آزمونه ديگري با پارچه پشمي رنگرزي شده مرجع ( طبق بند 3-5 ) تهيه نموده و مطابق با استاندارد ملي ايران 2-189 مورد آزمون قرار دهيد .

5-3
الزامات اجراي آزمون
نتايج حاصله از ارزيابي لكه گذاري بر روي پارچه همراه پشمي مورد آزمون با استفاده از معيار خاكستري براي ارزيابي لكه گذاري مطابق با استاندارد ملي ايران 333 بايد به شرح زير باشد :

- درجه ثبات رنگ در مقابل آب با استفاده از پارچه پنبه اي رنگرزي شده مرجع ( طبق بند 3-3 ) : 3-2 ؛

- درجه ثبات رنگ در مقابل آب با استفاده از پارچه پشمي رنگرزي شده مرجع ( طبق بند 3-4 ) : 3-2 ؛

- درجه ثبات رنگ در مقابل شستشو با استفاده از پارچه پشمي رنگرزي شده مرجع ( طبق بند 3-5 ) : 3 ؛

اختلاف رنگ بين لكه ايجاد شده بر روي پارچه همراه پشمي مورد آزمون و پارچه همراه پشمي استاندارد با استفاده از معيار خاكستري براي ارزيابي تغيير در رنگ ( مطابق با استاندارد ملي ايران 160 ) ، نبايستي از درجه 5-4 بيشتر شود .










1- تا تدوين اين استاندارد به استاندارد DIN 6167 : 1980 رجوع نماييد .
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