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پيش‌ گفتار

استاندارد" نساجي- ثبات رنگ- پارچه همراه از جنس پلي استر- ويژگي ها-" نخستين‌ بار در سال‌ 1377 تهيه‌ شد . اين‌ استاندارد براساس‌ پيشنهادهاي‌ رسيده‌ و بررسي‌ و تأييد كميسيون‌هاي‌ مربوط‌ براي‌ اولين‌ بار مورد تجديدنظر قرار گرفت‌ و در يکصد و پنجاه وهفتمين جلسة‌ كميتة‌ ملي‌ استاندارد پوشاك و فرآورده هاي نساجي و الياف مورخ‌ 05/04/84 تصويب‌ شد . اينك‌ اين‌ استاندارد به‌ استناد بند يك‌ مادة‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ 1371 به‌ عنوان‌ استاندارد ملي‌ ايران‌ منتشر مي‌شود .

براي‌ حفظ‌ همگامي‌ و هماهنگي‌ با تحولات‌ و پيشرفتهاي‌ ملي‌ و جهاني‌ در زمينه‌ صنايع‌ ، علوم‌ و خدمات‌ ، استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ در مواقع‌ لزوم‌ تجديدنظر خواهد شد و هر گونه‌ پيشنهادي‌ كه‌ براي‌ اصلاح‌ و تكميل‌ اين‌ استاندارد ارائه‌ شود ، در تجديدنظر بعدي‌ مورد توجه‌ قرار خواهد گرفت‌ . بنابراين‌ براي‌ مراجعه‌ به‌ استانداردهاي‌ ملي‌ ايران‌ بايد همواره‌ از آخرين‌ تجديدنظر آنها استفاده‌ كرد .

در تهيه‌ و تجديدنظر اين‌ استاندارد سعي‌ شده‌ است‌ كه‌ ضمن‌ توجه‌ به‌ شرايط‌ موجود و نيازهاي‌ جامعه‌ ، در حد امكان‌ بين‌ اين‌ استاندارد و استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ و استاندارد ملي‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ و پيشرفته‌ هماهنگي‌ ايجاد شود .

منابع‌ و مآخذي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ اين‌ استاندارد به‌ كار رفته‌ به‌ شرح‌ زير است‌ :
1- استاندارد ملي ايران 4495 : سال 1377- ويژگي هاي پارچه همراه از جنس پلي استر در تعيين ثبات رنگ كالاهاي نساجي

2- ISO 105-F03 : 2001 Textiles- Tests for colour Fastness- 

Specification for polyester adjacent fabric .

نساجي- ثبات رنگ- پارچه همراه از جنس پلي استر- ويژگي ها
1
هدف و دامنه کابرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي پارچه همراه پلي استر رنگرزي نشده كه ممكن است جهت ارزيابي لكه گذاري در آزمون هاي ثبات رنگ به كار رود ، مي باشد .
يادآوري   - خصوصيات لكه پذيري پارچة همراه پلي استر مورد آزمون در مقابل پارچه همراه پلي استر مرجع ،با     استفاده از يك پارچه پلي استر رنگرزي شدة مرجع كه هر دو از يک منبع مشخص تهيه شده اند ، ارزيابي ميگردد.

2
مراجع الزامي
مدارك‌ الزامي‌ زير حاوي‌ مقرراتي‌ است‌ كه‌ در متن‌ اين‌ استاندارد به‌ آنها ارجاع‌ داده‌ شده‌ است‌ .
بدين‌ ترتيب‌ آن‌ مقررات‌ جزئي‌ از اين‌ استاندارد محسوب‌ مي‌شود . در مورد مراجع‌ داراي‌ تاريخ‌ چاپ‌ و / يا تجديد نظر، اصلاحيه‌ها و تجديدنظرهاي‌ بعدي‌ اين‌ مدارك‌ مورد نظر نيست‌ . معهذا بهتر است‌ كاربران‌ ذينفع‌ اين‌ استاندارد ، امكان‌ كاربرد آخرين‌ اصلاحيه‌ها و تجديدنظرهاي‌ مدارك‌ الزامي‌ زير را مورد بررسي‌ قرار دهند . در مورد مراجع‌ بدون‌ تاريخ‌ چاپ‌ و / يا تجديدنظر ، آخرين‌ چاپ‌ و / يا تجديدنظر آن‌ مدارك‌ الزامي‌ ارجاع‌ داده‌ شده‌ مورد نظر است‌ .

استفاده‌ از مراجع‌ زير براي‌ كاربرد اين‌ استاندارد الزامي‌ است‌ :
2-1 استاندارد ملي ايران 160 : سال 1380 نساجي- آزمون هاي ثبات رنگ- معيار خاكستري براي ارزيابي تغيير رنگ

2-2 استاندارد ملي ايران 1148 : سال 1381 نساجي- روش تعيين جرم در واحد سطح پارچه 

2-3 استاندارد ملي ايران 1951 : سال 1378 نساجي- روش اندازه گيري PH محلول مستخرجه از الياف 

2-4 استاندارد ملي ايران 3721 : سال 1374 نساجي- روش تعيين درجه سفيدي با استفاده از دستگاه رنگ سنجي

2-5 استاندارد ملي ايران 5100 : سال 1379 نساجي- روش آزمون ثبات رنگ كالاهاي نساجي در برابر حرارت خشك ( بدون پرس كردن )

2-6 استاندارد ملي ايران 5936 : سال 1381 نساجي- آزمون هاي ثبات رنگ- اصول كلي براي 
اندازه گيري رنگ سطح- روش آزمون
3
مواد لازم

3-1
پارچه همراه پلي استر موردآزمون  ( طبق بند 4 ) .

3-2
پارچه همراه پلي استر مرجع  ( طبق بند 4 ) .

3-3
پارچه پلي استر رنگرزي شده مرجع 

( طبق بند 4 ) و رنگرزي شده با CI. Disperse Red 4 . 
4
ويژگي هاي پارچه همراه پلي استر

پارچه همراه بايد داراي ويژگي هاي زير باشد :

جرم در واحد سطح : ( 5 ± 130 ) گرم بر متر مربع ( روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 1148 ) .

درجه سفيدي :

2 ± 86 = 10Y



2 ± 70 = 10W
             ( از 1 تا 1- )

  1 ± 0 = 10T
اندازه گيري ها بايد با در برداشتن انعكاس آينه اي به جـز براي هنـدسه45/0 (0/45) طبق استاندارد ملي ايران 5936 انجام شود .

مقادير روشنايي1 (10Y ) ، سفيدي (10W ) و ته رنگ2 (10T ) بايد با استفاده از منبع نوري استاندارد D65 CIE و مشاهده كنندة رنگ سنجي استاندارد مكمل CIE 1964 ( مشاهده كنندة 10 درجه ) محاسبه گردد ( روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 3721 ) .

pH محلول مستخرجه بايد 5/0 ± 7 باشد ( روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران 1951 ) . 
5
ارزيابي خصوصيات لكه پذيري پارچه همراه پلي استر مورد آزمون

5-1
كليات

پارچه هاي همراه كه در آزمون هاي ثبات رنگ مورد استفاده قرار مي گيرند ، علاوه بر تکرار پذيري نتايج بايد داراي خواص لكه پذيري استاندارد باشند . خواص لكه پذيري پارچه همراه پلي استر مورد آزمون بايد مطابق با پارچه همراه پلي استر مرجعي باشد كه با استفاده از پارچه پلي استر رنگرزي شده مرجع مورد آزمون قرار مي گيرد .

5-2
روش آزمون
پارچة پلي استر رنگرزي شده مرجع ( طبق بند 3-3 ) را بين پارچة همراه پلي استر مورد آزمون 
( طبق بند 3-1 ) و پارچه همراه پلي استر مرجع ( طبق بند 3-2 ) قرار دهيد . به منظور حذف هرگونه اختلاف احتمالي در شرايط آزمون ، هر دو پارچة همراه پلي استر مورد آزمون و پارچة همراه پلي استر مرجع را به طور همزمان در آزمونه مركب استفاده نماييد . آزمونه را طبق استاندارد ملي ايران 5100 در دماي ( 2 ± 180 ) درجه سلسيوس به مدت 30 ثانيه تحت فشار ( 1 ± 4 ) كيلوپاسكال مورد آزمون قرار دهيد .

5-3
الزامات اجراي آزمون
اختلاف رنگ بين لكه ايجاد شده بر روي پارچة همراه پلي استر مورد آزمون و پارچة همراه 
پلي استر مرجع در مقايسة با معيار خاكستري براي ارزيابي تغيير رنگ ( مطابق با استاندارد ملي ايران 160 ) ، نبايد از درجه 5-4 بيشتر شود .






1- Luminance


2- Tint






